| Unit | : | Metric |
| --- | --- | --- |
| Machine | : | U32j,U53j,U53Tj |
| Version | : | 8 |
| Wire Type | : | BS |
| Wire Diameter | : | 0.2 |
| Material | : St |  |
| MC. Method | : Both Away |  |
| W. Thickness | : 1~150 |  |
| Angle | : 0~0 |  |
| Nozzle Type | : Laminar |  |
| Nozzle Position | : Away |  |
| M. Condition | : Standard |  |

3.4-85

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1016 | E1017 | E1018 | E1019 |  | E1020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1350 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 8 | 0.1470 | 0.1170 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1520 | 0.1220 | 0.1100 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1540 | 0.1240 | 0.1120 | 0.1070 |  | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 8 | 0.1670 | 0.1370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1170 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.1720 | 0.1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1220 | 0.1100 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.1740 | 0.1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1240 | 0.1120 | 0.1070 |  | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 9.500~10.500 | 13.000~15.000 | 13.000~15.000 | 15.000 |  | 12.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 8~11 | 6~9 | 6~9 | 4~6 |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 16 | 8~11 | 7.5 | 3~3.5 |  | 2~2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.19 | 1.06~1.45 | 0.99 | 0.38~0.44 |  | 0.25~0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1026 | E1027 | E1028 | E1029 |  | E1030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1450 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 8 | 0.1580 | 0.1180 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1620 | 0.1220 | 0.1100 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1640 | 0.1240 | 0.1120 | 0.1060 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 8 | 0.1780 | 0.1380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1180 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.1820 | 0.1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1220 | 0.1100 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.1840 | 0.1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1240 | 0.1120 | 0.1060 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 7.800~8.800 | 12.500~13.500 | 9.000~12.000 | 15.000 |  | 12.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 8~11 | 7~9 | 5~7 | 3~5 |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~12 | 7.5 | 3~3.5 |  | 2~2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.64 | 0.99 | 0.38~0.44 |  | 0.25~0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-86

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1036 | E1037 | E1038 | E1039 |  | E1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1650 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 7 | 0.1810 | 0.1200 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1920 | 0.1310 | 0.1150 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1940 | 0.1330 | 0.1170 | 0.1060 |  | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 7 | 0.2040 | 0.1430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1200 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2150 | 0.1540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1310 | 0.1150 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2170 | 0.1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1330 | 0.1170 | 0.1060 |  | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 6.000~7.500 | 8.500~10.000 | 10.000~11.000 | 8.100~8.180 |  | 6.100~6.130 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 5~6 | 7~8 | 1~2 | 9~10 |  | 5~6 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 18~20 | 10~12 | 7 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.47~2.74 | 1.32~1.64 | 0.92 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1046 | E1047 | E1048 | E1049 |  | E1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1670 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 7 | 0.1760 | 0.1150 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1840 | 0.1230 | 0.1120 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1860 | 0.1250 | 0.1140 | 0.1060 |  | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 7 | 0.1990 | 0.1380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1150 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2070 | 0.1460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1230 | 0.1120 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2090 | 0.1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1250 | 0.1140 | 0.1060 |  | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 5.300~5.500 | 5.100~6.600 | 8.400~10.500 | 8.100~8.180 |  | 6.100~6.130 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 4~5 | 6~7 | 0~1 | 10~12 |  | 10~12 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 18~20 | 10~12 | 7 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.47~2.74 | 1.32~1.64 | 0.92 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-87

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1056 | E1057 | E1058 | E1059 |  | E1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1670 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 7 | 0.1770 | 0.1160 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1840 | 0.1230 | 0.1120 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1860 | 0.1250 | 0.1140 | 0.1060 |  | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 7 | 0.1990 | 0.1380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1150 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2070 | 0.1460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1230 | 0.1120 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2090 | 0.1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1250 | 0.1140 | 0.1060 |  | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 3.800~4.000 | 3.700~5.300 | 5.400~8.400 | 8.100~8.180 |  | 4.600~6.100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 6~7 | 0~1 | 10~11 |  | 8~9 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 18~20 | 10~12 | 7 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.47~2.74 | 1.32~1.64 | 0.92 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1066 | E1067 | E1068 | E1069 |  | E1070 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1700 | 0.1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 7 | 0.1780 | 0.1170 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1840 | 0.1230 | 0.1120 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1860 | 0.1250 | 0.1140 | 0.1060 |  | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 7 | 0.1990 | 0.1380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1150 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2070 | 0.1460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1230 | 0.1120 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2090 | 0.1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1250 | 0.1140 | 0.1060 |  | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 2.800~3.000 | 2.800~3.400 | 5.500~7.500 | 6.000~6.500 |  | 4.700~5.700 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 6~7 | 0~1 | 7~8 |  | 5~6 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 18~20 | 10~12 | 7 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.47~2.74 | 1.32~1.64 | 0.92 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-88

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1076 | E1077 | E1078 | E1079 |  | E1080 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1710 | 0.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 7 | 0.1780 | 0.1170 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1840 | 0.1230 | 0.1120 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1860 | 0.1250 | 0.1140 | 0.1060 |  | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 7 | 0.1990 | 0.1380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1150 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2070 | 0.1460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1230 | 0.1120 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2090 | 0.1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1250 | 0.1140 | 0.1060 |  | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 2.200~2.400 | 2.400~3.000 | 5.100~6.700 | 6.000 |  | 4.400~4.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~3 | 5~6 | 0~1 | 6~7 |  | 4~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 18~20 | 10~12 | 7 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.47~2.74 | 1.32~1.64 | 0.92 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1086 | E1087 | E1088 | E1089 |  | E1090 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1690 | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 8 | 0.1760 | 0.1140 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1840 | 0.1220 | 0.1140 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1850 | 0.1230 | 0.1150 | 0.1060 |  | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 8 | 0.2020 | 0.1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1140 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2100 | 0.1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1220 | 0.1140 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2110 | 0.1490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1230 | 0.1150 | 0.1060 |  | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.900~2.200 | 3.000~4.500 | 4.700~8.000 | 6.000 |  | 4.400~4.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 3~5 | 6~7 | 0~1 | 6~7 |  | 4~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~12 | 7~8 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.64 | 0.92~1.06 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-89

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1096 | E2092 | E2093 | E2094 |  | E2095 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing(D) | 0.1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15(D) | 0.1700 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 8(D) | 0.1800 | 0.1180 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4(D) | 0.1890 | 0.1270 | 0.1130 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3(D) | 0.1910 | 0.1290 | 0.1150 | 0.1070 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 8(D) | 0.2060 | 0.1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1180 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4(D) | 0.2150 | 0.1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1270 | 0.1130 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3(D) | 0.2170 | 0.1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1290 | 0.1150 | 0.1070 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.500~1.700 | 2.300~3.600 | 2.700~3.300 | 6.000 |  | 3.000~3.400 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 6~7 | 0~1 | 3~4 |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~12 | 7~8 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.64 | 0.92~1.06 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1096 | E1097 | E1098 | E1099 |  | E1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1700 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 8 | 0.1800 | 0.1180 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1890 | 0.1270 | 0.1130 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1910 | 0.1290 | 0.1150 | 0.1070 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 8 | 0.2060 | 0.1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1180 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2150 | 0.1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1270 | 0.1130 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2170 | 0.1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1290 | 0.1150 | 0.1070 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.500~1.700 | 2.300~3.600 | 2.700~3.300 | 6.000 |  | 3.000~3.400 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 6~7 | 0~1 | 3~4 |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~12 | 7~8 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.64 | 0.92~1.06 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-90

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1106 | E2102 | E2103 | E2104 |  | E2105 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing(D) | 0.1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15(D) | 0.1720 | 0.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 8(D) | 0.1810 | 0.1190 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4(D) | 0.1890 | 0.1270 | 0.1130 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3(D) | 0.1910 | 0.1290 | 0.1150 | 0.1070 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 8(D) | 0.2070 | 0.1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1190 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4(D) | 0.2150 | 0.1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1270 | 0.1130 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3(D) | 0.2170 | 0.1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1290 | 0.1150 | 0.1070 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.100~1.300 | 1.900~2.400 | 2.500~3.000 | 6.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 5~6 | 0~1 | 2~3 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~12 | 7~8 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.64 | 0.92~1.06 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1106 | E1107 | E1108 | E1109 |  | E1110 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1720 | 0.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 8 | 0.1810 | 0.1190 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1890 | 0.1270 | 0.1130 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1910 | 0.1290 | 0.1150 | 0.1070 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 8 | 0.2070 | 0.1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1190 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2150 | 0.1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1270 | 0.1130 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2170 | 0.1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1290 | 0.1150 | 0.1070 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.100~1.300 | 1.900~2.400 | 2.500~3.000 | 6.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 5~6 | 0~1 | 2~3 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~12 | 7~8 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.64 | 0.92~1.06 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-91

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1116 | E2112 | E2113 | E2114 |  | E2115 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing(D) | 0.1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15(D) | 0.1720 | 0.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 8(D) | 0.1800 | 0.1180 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4(D) | 0.1870 | 0.1250 | 0.1120 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3(D) | 0.1890 | 0.1270 | 0.1140 | 0.1060 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 8(D) | 0.2060 | 0.1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1180 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4(D) | 0.2130 | 0.1510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1250 | 0.1120 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3(D) | 0.2150 | 0.1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1270 | 0.1140 | 0.1060 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.800~1.000 | 1.600~2.100 | 1.800~3.300 | 5.900~6.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 5~6 | 0~1 | 2~3 |  | 1~2 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~12 | 7~8 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.64 | 0.92~1.06 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1116 | E1117 | E1118 | E1119 |  | E1120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1720 | 0.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 8 | 0.1800 | 0.1180 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1870 | 0.1250 | 0.1120 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1890 | 0.1270 | 0.1140 | 0.1060 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 8 | 0.2060 | 0.1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1180 | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2130 | 0.1510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1250 | 0.1120 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2150 | 0.1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1270 | 0.1140 | 0.1060 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.800~1.000 | 1.600~2.100 | 1.800~3.300 | 5.900~6.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 5~6 | 0~1 | 2~3 |  | 1~2 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~12 | 7~8 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.64 | 0.92~1.06 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-92

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1186 | E2182 | E2183 | E2184 |  | E2185 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing(D) | 0.1490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15(D) | 0.1800 | 0.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 8(D) | 0.1860 | 0.1160 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4(D) | 0.1940 | 0.1240 | 0.1120 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3(D) | 0.1950 | 0.1250 | 0.1130 | 0.1050 |  | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 8(D) | 0.2120 | 0.1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1160 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4(D) | 0.2200 | 0.1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1240 | 0.1120 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3(D) | 0.2210 | 0.1510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1250 | 0.1130 | 0.1050 |  | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.700~0.900 | 1.500~2.000 | 1.600~3.100 | 6.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 1~3 | 4~5 | 0~1 | 2~3 |  | 1~2 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~12 | 7~8 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.64 | 0.92~1.06 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1186 | E1187 | E1188 | E1189 |  | E1190 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1800 | 0.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 8 | 0.1860 | 0.1160 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1940 | 0.1240 | 0.1120 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1950 | 0.1250 | 0.1130 | 0.1050 |  | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 8 | 0.2120 | 0.1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1160 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2200 | 0.1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1240 | 0.1120 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2210 | 0.1510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1250 | 0.1130 | 0.1050 |  | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.700~0.900 | 1.500~2.000 | 1.600~3.100 | 6.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 1~3 | 4~5 | 0~1 | 2~3 |  | 1~2 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~12 | 7~8 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.64 | 0.92~1.06 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-93

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1126 | E2122 | E2123 | E2124 |  | E2125 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing(D) | 0.1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15(D) | 0.1780 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 8(D) | 0.1850 | 0.1150 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4(D) | 0.1920 | 0.1220 | 0.1110 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3(D) | 0.1940 | 0.1240 | 0.1130 | 0.1060 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 8(D) | 0.2110 | 0.1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1150 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4(D) | 0.2180 | 0.1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1220 | 0.1110 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3(D) | 0.2200 | 0.1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1240 | 0.1130 | 0.1060 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.500~0.700 | 1.400~1.900 | 2.100~3.600 | 5.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 1~3 | 4~5 | 0~1 | 2~3 |  | 1~2 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~12 | 7~8 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.64 | 0.92~1.06 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1126 | E1127 | E1128 | E1129 |  | E1130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1780 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 8 | 0.1850 | 0.1150 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1920 | 0.1220 | 0.1110 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1940 | 0.1240 | 0.1130 | 0.1060 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 8 | 0.2110 | 0.1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1150 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2180 | 0.1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1220 | 0.1110 | 0.1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2200 | 0.1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1240 | 0.1130 | 0.1060 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.500~0.700 | 1.400~1.900 | 2.100~3.600 | 5.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 1~3 | 4~5 | 0~1 | 2~3 |  | 1~2 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~12 | 7~8 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.64 | 0.92~1.06 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-94

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1136 | E1137 | E1138 | E1139 |  | E1140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1780 | 0.1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 8 | 0.1890 | 0.1270 | 0.1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1960 | 0.1340 | 0.1190 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1970 | 0.1350 | 0.1200 | 0.1090 |  | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 8 | 0.2190 | 0.1570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1270 | 0.1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2260 | 0.1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1340 | 0.1190 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2270 | 0.1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1350 | 0.1200 | 0.1090 |  | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.390~0.480 | 1.100~1.600 | 2.200~4.200 | 8.000 |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 6~8 | 3~4 | 2~4 |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 13 | 7.5 | 3.3~3.8 |  | 2.3~2.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.78 | 0.99 | 0.44~0.50 |  | 0.31~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1146 | E1147 | E1148 | E1149 |  | E1150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1840 | 0.1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 8 | 0.1950 | 0.1280 | 0.1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2010 | 0.1340 | 0.1170 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.2020 | 0.1350 | 0.1180 | 0.1090 |  | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 8 | 0.2250 | 0.1580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1280 | 0.1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2310 | 0.1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1340 | 0.1170 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2320 | 0.1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1350 | 0.1180 | 0.1090 |  | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.270~0.350 | 0.700~1.700 | 1.600~3.600 | 8.000 |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 6~8 | 3~4 | 2~4 |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 13 | 7.5 | 3.3~3.8 |  | 2.3~2.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.78 | 0.99 | 0.44~0.50 |  | 0.31~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-95

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1156 | E1157 | E1158 | E1159 |  | E1160 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1780 | 0.1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 8 | 0.1900 | 0.1300 | 0.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1960 | 0.1360 | 0.1160 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1970 | 0.1370 | 0.1170 | 0.1090 |  | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 8 | 0.2200 | 0.1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1300 | 0.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2260 | 0.1660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1360 | 0.1160 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2270 | 0.1670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1370 | 0.1170 | 0.1090 |  | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.170~0.260 | 0.700~1.700 | 1.000~3.000 | 8.000 |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 4~6 | 1~3 | 3~6 |  | 2~4 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 13 | 7.5 | 3.3~3.8 |  | 2.3~2.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.78 | 0.99 | 0.44~0.50 |  | 0.31~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-96

| Unit | : | Metric |
| --- | --- | --- |
| Machine | : | U32j,U53j,U53Tj |
| Version | : | 8 |
| Wire Type | : | BS |
| Wire Diameter | : | 0.2 |
| Material | : WC |  |
| MC. Method | : Both Away |  |
| W. Thickness | : 5~60 |  |
| Angle | : 0~0 |  |
| Nozzle Type | : Laminar |  |
| Nozzle Position | : Away |  |
| M. Condition | : Standard |  |

3.4-129

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  | WC |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1436 | E1437 | E1438 | E1439 |  | E1440 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.1540 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.1610 | 0.1130 | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 2 | 0.1650 | 0.1170 | 0.1110 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1 | 0.1670 | 0.1190 | 0.1130 | 0.1080 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 3.700~4.000 | 6.000~9.000 | 7.000~10.000 | 10.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~5 | 6~8 | 0~3 | 5~7 |  | 5~7 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 1.8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.23 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1446 | E1447 | E1448 | E1449 |  | E1450 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.1580 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.1660 | 0.1140 | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 2 | 0.1700 | 0.1180 | 0.1110 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1 | 0.1720 | 0.1200 | 0.1130 | 0.1080 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 3.000~3.300 | 4.000~6.000 | 4.500~6.000 | 6.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~5 | 4~7 | 0~3 | 8~10 |  | 7~9 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 1.8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.23 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1456 | E1457 | E1458 | E1459 |  | E1460 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.1630 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.1690 | 0.1140 | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 2 | 0.1730 | 0.1180 | 0.1110 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1 | 0.1750 | 0.1200 | 0.1130 | 0.1080 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 2.600~2.900 | 3.100~4.500 | 3.800~5.000 | 5.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 6~8 | 1~3 | 4~6 |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 1.8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.23 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-130

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  | WC |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1466 | E1467 | E1468 | E1469 |  | E1470 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.1650 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.1720 | 0.1150 | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 2 | 0.1760 | 0.1190 | 0.1110 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1 | 0.1770 | 0.1200 | 0.1120 | 0.1070 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 2.000~2.300 | 2.300~3.500 | 3.200~4.800 | 5.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 6~8 | 0~2 | 4~6 |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 1.8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.23 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1476 | E1477 | E1478 | E1479 |  | E1480 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.1680 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.1750 | 0.1150 | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 2 | 0.1790 | 0.1190 | 0.1110 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1 | 0.1810 | 0.1210 | 0.1130 | 0.1080 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.400~1.700 | 1.500~3.000 | 3.000~4.000 | 4.500 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 5~7 | 0~2 | 4~6 |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 1.8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.23 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1486 | E1487 | E1488 | E1489 |  | E1490 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.1730 | 0.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.1800 | 0.1170 | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 2 | 0.1840 | 0.1210 | 0.1110 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1 | 0.1860 | 0.1230 | 0.1130 | 0.1080 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.100~1.300 | 1.300~2.200 | 2.300~3.900 | 4.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~3 | 5~7 | 0~2 | 4~5 |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 1.8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.23 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-131

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  | WC |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1496 | E1497 | E1498 | E1499 |  | E1500 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.1730 | 0.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.1820 | 0.1190 | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1870 | 0.1240 | 0.1120 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1.5 | 0.1890 | 0.1260 | 0.1140 | 0.1080 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.800~1.100 | 1.000~1.700 | 1.900~2.800 | 4.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~3 | 5~7 | 0~2 | 2~3 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 2.5 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.31 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1506 | E1507 | E1508 | E1509 |  | E1510 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.1740 | 0.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.1850 | 0.1210 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1890 | 0.1250 | 0.1120 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1.5 | 0.1910 | 0.1270 | 0.1140 | 0.1080 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.600~0.800 | 0.800~1.800 | 1.000~2.000 | 4.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 1~4 | 4~7 | 0~1 | 2~3 |  | 1~3 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 2.5 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.31 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-132

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  | WC |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1516 | E1517 | E1518 | E1519 |  | E1520 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.1750 | 0.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.1870 | 0.1220 | 0.1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1910 | 0.1260 | 0.1130 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1.5 | 0.1930 | 0.1280 | 0.1150 | 0.1080 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 5 | 0.2070 | 0.1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1220 | 0.1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2110 | 0.1460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1260 | 0.1130 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 1.5 | 0.2130 | 0.1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1280 | 0.1150 | 0.1080 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.400~0.600 | 0.800~1.500 | 1.000~1.800 | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 1~4 | 4~7 | 0~1 | 1~2 |  | 1~2 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 2.5 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.31 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-133

| Unit | : | Metric |
| --- | --- | --- |
| Machine | : | U32j,U53j,U53Tj |
| Version | : | 8 |
| Wire Type | : | BS |
| Wire Diameter | : | 0.2 |
| Material | : Cu |  |
| MC. Method | : Both Away |  |
| W. Thickness | : 5~60 |  |
| Angle | : 0~0 |  |
| Nozzle Type | : Laminar |  |
| Nozzle Position | : Away |  |
| M. Condition | : Standard |  |

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  |  | Cu |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1636 | E1637 | E1638 | E1639 |  | E1640 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1670 | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10 | 0.1780 | 0.1180 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1840 | 0.1240 | 0.1120 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1840 | 0.1240 | 0.1120 | 0.1060 |  | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 8.600~9.300 | 11.000~13.200 | 10.500~13.000 | 15.000 |  | 12.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 5~6 | 4~6 | 2~4 | 5~7 |  | 4~6 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 16~18 | 12~14 | 8~10 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.19~2.47 | 1.64~1.92 | 1.06~1.32 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1646 | E1647 | E1648 | E1649 |  | E1650 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1760 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10 | 0.1860 | 0.1160 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1910 | 0.1210 | 0.1110 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1920 | 0.1220 | 0.1120 | 0.1070 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 7.000~7.400 | 8.000~9.700 | 8.100~10.000 | 15.000 |  | 12.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 5~6 | 4~6 | 2~3 | 2~3 |  | 4~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 16~18 | 12~14 | 8~10 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.19~2.47 | 1.64~1.92 | 1.06~1.32 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1656 | E1657 | E1658 | E1659 |  | E1660 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1780 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10 | 0.1880 | 0.1160 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1930 | 0.1210 | 0.1110 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1940 | 0.1220 | 0.1120 | 0.1070 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 5.300~5.800 | 6.500~8.000 | 6.000~7.600 | 15.000 |  | 12.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 4~5 | 5~6 | 2~3 | 5~6 |  | 3~4 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 16~18 | 12~14 | 8~10 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.19~2.47 | 1.64~1.92 | 1.06~1.32 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-150

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  |  | Cu |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1666 | E1667 | E1668 | E1669 |  | E1670 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1820 | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10 | 0.1910 | 0.1160 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1960 | 0.1210 | 0.1110 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1970 | 0.1220 | 0.1120 | 0.1070 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 4.600~5.100 | 4.500~5.500 | 5.000~6.000 | 15.000 |  | 12.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 4~5 | 5~6 | 2~3 | 4~5 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 16~18 | 12~14 | 8~10 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.19~2.47 | 1.64~1.92 | 1.06~1.32 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1676 | E1677 | E1678 | E1679 |  | E1680 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing(D) | 0.1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15(D) | 0.1820 | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10(D) | 0.1910 | 0.1160 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4(D) | 0.1960 | 0.1210 | 0.1110 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3(D) | 0.1970 | 0.1220 | 0.1120 | 0.1070 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 3.700~4.200 | 4.000~5.700 | 4.700~5.500 | 12.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 3~5 | 5~6 | 2~3 | 4~5 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 16~18 | 12~14 | 8~10 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.19~2.47 | 1.64~1.92 | 1.06~1.32 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1676 | E1677 | E1678 | E1679 |  | E1680 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1820 | 0.1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10 | 0.1910 | 0.1180 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1960 | 0.1230 | 0.1130 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1970 | 0.1240 | 0.1140 | 0.1070 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 3.700~4.200 | 4.000~5.700 | 4.700~5.500 | 12.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 3~5 | 5~6 | 2~3 | 4~5 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 16~18 | 12~14 | 8~10 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.19~2.47 | 1.64~1.92 | 1.06~1.32 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-151

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  |  | Cu |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1686 | E1687 | E1688 | E1689 |  | E1690 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing(D) | 0.1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15(D) | 0.1850 | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10(D) | 0.1940 | 0.1160 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4(D) | 0.1990 | 0.1210 | 0.1110 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3(D) | 0.2000 | 0.1220 | 0.1120 | 0.1070 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 3.200~3.600 | 3.500~4.400 | 4.000~4.800 | 12.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 4~6 | 4~6 | 1~3 | 2~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 16~18 | 12~14 | 8~10 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.19~2.47 | 1.64~1.92 | 1.06~1.32 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1686 | E1687 | E1688 | E1689 |  | E1690 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1850 | 0.1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10 | 0.1940 | 0.1180 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1990 | 0.1230 | 0.1130 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.2000 | 0.1240 | 0.1140 | 0.1070 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 3.200~3.600 | 3.500~4.400 | 4.000~4.800 | 12.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 4~6 | 4~6 | 1~3 | 2~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 16~18 | 12~14 | 8~10 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.19~2.47 | 1.64~1.92 | 1.06~1.32 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1696 | E1697 | E1698 | E1699 |  | E1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing(D) | 0.1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15(D) | 0.1850 | 0.1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10(D) | 0.1940 | 0.1160 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4(D) | 0.1990 | 0.1210 | 0.1110 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3(D) | 0.2000 | 0.1220 | 0.1120 | 0.1070 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 2.300~2.500 | 3.200~4.600 | 3.900~4.600 | 12.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 3~5 | 4~6 | 2~3 | 2~4 |  | 6~8 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 16~18 | 12~14 | 8~10 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.19~2.47 | 1.64~1.92 | 1.06~1.32 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-152

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  |  | Cu |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1696 | E1697 | E1698 | E1699 |  | E1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1850 | 0.1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10 | 0.1940 | 0.1180 | 0.1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1990 | 0.1230 | 0.1130 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.2000 | 0.1240 | 0.1140 | 0.1070 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 2.300~2.500 | 3.200~4.600 | 3.900~4.600 | 12.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 3~5 | 4~6 | 2~3 | 2~4 |  | 6~8 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 16~18 | 12~14 | 8~10 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.19~2.47 | 1.64~1.92 | 1.06~1.32 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1706 | E1707 | E1708 | E1709 |  | E1710 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing(D) | 0.1580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15(D) | 0.1870 | 0.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10(D) | 0.1960 | 0.1190 | 0.1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4(D) | 0.2000 | 0.1230 | 0.1130 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3(D) | 0.2010 | 0.1240 | 0.1140 | 0.1070 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.700~1.900 | 2.200~3.000 | 3.200~4.500 | 10.000 |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 3~5 | 4~6 | 1~3 | 2~4 |  | 6~8 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 16~18 | 12~14 | 8~10 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.19~2.47 | 1.64~1.92 | 1.06~1.32 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1706 | E1707 | E1708 | E1709 |  | E1710 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1860 | 0.1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10 | 0.1950 | 0.1210 | 0.1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2000 | 0.1260 | 0.1160 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.2010 | 0.1270 | 0.1170 | 0.1070 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.700~1.900 | 2.200~3.000 | 3.200~4.500 | 10.000 |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 3~5 | 4~6 | 1~3 | 2~4 |  | 6~8 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 16~18 | 12~14 | 8~10 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.19~2.47 | 1.64~1.92 | 1.06~1.32 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-153

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.2 |  |  | Cu |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1716 | E1717 | E1718 | E1719 |  | E1720 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing(D) | 0.1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15(D) | 0.1900 | 0.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10(D) | 0.1990 | 0.1190 | 0.1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4(D) | 0.2030 | 0.1230 | 0.1130 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3(D) | 0.2040 | 0.1240 | 0.1140 | 0.1070 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.400~1.600 | 1.700~2.800 | 2.800~3.400 | 10.000 |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 3~5 | 4~6 | 1~3 | 3~6 |  | 7~9 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 16~18 | 12~14 | 8~10 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.19~2.47 | 1.64~1.92 | 1.06~1.32 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1716 | E1717 | E1718 | E1719 |  | E1720 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1890 | 0.1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10 | 0.1980 | 0.1210 | 0.1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2030 | 0.1260 | 0.1160 | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.2040 | 0.1270 | 0.1170 | 0.1070 |  | 0.1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.400~1.600 | 1.700~2.800 | 2.800~3.400 | 10.000 |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 3~5 | 4~6 | 1~3 | 3~6 |  | 7~9 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 16~18 | 12~14 | 8~10 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.19~2.47 | 1.64~1.92 | 1.06~1.32 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-154

| Unit | : | Metric |
| --- | --- | --- |
| Machine | : | U32j,U53j,U53Tj |
| Version | : | 8 |
| Wire Type | : | BS |
| Wire Diameter | : | 0.25 |
| Material | : St |  |
| MC. Method | : Both Away |  |
| W. Thickness | : 1~200 |  |
| Angle | : 0~0 |  |
| Nozzle Type | : Laminar |  |
| Nozzle Position | : Away |  |
| M. Condition | : Standard |  |

3.4-195

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS | 0.25 |  |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1016 | E1017 | E1018 | E1019 |  | E1020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.1750 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 7 | 0.1850 | 0.1420 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1890 | 0.1460 | 0.1360 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 2 | 0.1900 | 0.1470 | 0.1370 | 0.1340 |  | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 6.500~7.000 | 12.000~15.000 | 8.000~11.000 | 10.000 |  | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 6~8 | 7~9 | 3~6 | 3~5 |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10 | 7 | 2~3 |  | 1~2 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32 | 0.92 | 0.25~0.38 |  | 0.13~0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1026 | E1027 | E1028 | E1029 |  | E1030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.1850 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 7 | 0.1950 | 0.1420 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.2000 | 0.1470 | 0.1370 | 0.1340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 2 | 0.2000 | 0.1470 | 0.1370 | 0.1340 |  | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 6.000~6.600 | 9.000~12.000 | 8.000~10.000 | 10.000 |  | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 7~8 | 7~10 | 2~5 | 3~5 |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10 | 7 | 2~3 |  | 1~2 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32 | 0.92 | 0.25~0.38 |  | 0.13~0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-196

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS | 0.25 |  |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1036 | E1037 | E1038 | E1039 |  | E1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1850 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 7 | 0.1950 | 0.1420 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1970 | 0.1440 | 0.1350 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1990 | 0.1460 | 0.1370 | 0.1350 |  | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 7 | 0.2110 | 0.1580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1420 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2130 | 0.1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1440 | 0.1350 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2150 | 0.1620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1460 | 0.1370 | 0.1350 |  | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 6.000~7.200 | 8.000~10.000 | 6.000~11.000 | 10.000 |  | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 6~8 | 7~9 | 3~6 | 3~5 |  | 7~8 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~11 | 7 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.45 | 0.92 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1046 | E1047 | E1048 | E1049 |  | E1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1850 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 7 | 0.1950 | 0.1420 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1970 | 0.1440 | 0.1350 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1990 | 0.1460 | 0.1370 | 0.1350 |  | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 7 | 0.2130 | 0.1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1420 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2150 | 0.1620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1440 | 0.1350 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2170 | 0.1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1460 | 0.1370 | 0.1350 |  | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 5.000~6.000 | 6.000~9.000 | 5.000~8.000 | 10.000 |  | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 5~8 | 7~10 | 2~5 | 6~7 |  | 10~11 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~11 | 7 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.45 | 0.92 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-197

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS | 0.25 |  |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1056 | E1057 | E1058 | E1059 |  | E1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1850 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 7 | 0.1940 | 0.1410 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.1970 | 0.1440 | 0.1350 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1990 | 0.1460 | 0.1370 | 0.1350 |  | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 7 | 0.2150 | 0.1620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1410 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2180 | 0.1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1440 | 0.1350 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2200 | 0.1670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1460 | 0.1370 | 0.1350 |  | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 4.500~5.200 | 5.500~8.500 | 5.000~8.000 | 10.000 |  | 12.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 4~6 | 9~10 | 2~5 | 3~5 |  | 8~10 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 18~20 | 10~12 | 7 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.47~2.74 | 1.32~1.64 | 0.92 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1066 | E1067 | E1068 | E1069 |  | E1070 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1880 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 7 | 0.1970 | 0.1410 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2000 | 0.1440 | 0.1350 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.2020 | 0.1460 | 0.1370 | 0.1350 |  | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 7 | 0.2190 | 0.1630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1410 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2220 | 0.1660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1440 | 0.1350 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2240 | 0.1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1460 | 0.1370 | 0.1350 |  | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 3.800~4.500 | 5.000~8.000 | 5.000~9.000 | 10.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 4~5 | 8~10 | 1~3 | 1~3 |  | 5~6 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 18~20 | 10~12 | 7 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.47~2.74 | 1.32~1.64 | 0.92 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-198

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS | 0.25 |  |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1076 | E1077 | E1078 | E1079 |  | E1080 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1920 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 7 | 0.2010 | 0.1410 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2030 | 0.1430 | 0.1340 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.2050 | 0.1450 | 0.1360 | 0.1340 |  | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 7 | 0.2240 | 0.1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1410 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2260 | 0.1660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1430 | 0.1340 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2280 | 0.1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1450 | 0.1360 | 0.1340 |  | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 3.000~3.800 | 4.000~6.000 | 5.000~9.000 | 9.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 4~5 | 8~10 | 1~3 | 1~2 |  | 6~7 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 18~20 | 10~12 | 7 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.47~2.74 | 1.32~1.64 | 0.92 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1086 | E1087 | E1088 | E1089 |  | E1090 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1950 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 7 | 0.2050 | 0.1410 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2070 | 0.1430 | 0.1330 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.2090 | 0.1450 | 0.1350 | 0.1330 |  | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 7 | 0.2280 | 0.1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1410 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2300 | 0.1660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1430 | 0.1330 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2320 | 0.1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1450 | 0.1350 | 0.1330 |  | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 2.800~3.300 | 3.500~6.000 | 5.000~9.000 | 9.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 8~10 | 1~3 | 1~2 |  | 6~7 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 18~20 | 10~12 | 7 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.47~2.74 | 1.32~1.64 | 0.92 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-199

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS | 0.25 |  |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1096 | E1097 | E1098 | E1099 |  | E1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.2010 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 7 | 0.2090 | 0.1410 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2110 | 0.1430 | 0.1330 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.2130 | 0.1450 | 0.1350 | 0.1330 |  | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 7 | 0.2340 | 0.1660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1410 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2360 | 0.1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1430 | 0.1330 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2380 | 0.1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1450 | 0.1350 | 0.1330 |  | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 2.000~2.500 | 3.000~4.500 | 4.000~8.000 | 8.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 4~6 | 8~10 | 1~2 | 4~5 |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 18~20 | 10~12 | 7 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.47~2.74 | 1.32~1.64 | 0.92 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1106 | E1107 | E1108 | E1109 |  | E1110 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.2060 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 7 | 0.2140 | 0.1410 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2160 | 0.1430 | 0.1330 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.2180 | 0.1450 | 0.1350 | 0.1330 |  | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 7 | 0.2390 | 0.1660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1410 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2410 | 0.1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1430 | 0.1330 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2430 | 0.1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1450 | 0.1350 | 0.1330 |  | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.600~2.000 | 2.000~3.500 | 3.000~6.000 | 7.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 3~5 | 8~10 | 0~2 | 1~3 |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 18~20 | 10~12 | 7 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.47~2.74 | 1.32~1.64 | 0.92 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-200

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS | 0.25 |  |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1116 | E1117 | E1118 | E1119 |  | E1120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.2100 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 7 | 0.2200 | 0.1430 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2220 | 0.1450 | 0.1340 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.2240 | 0.1470 | 0.1360 | 0.1340 |  | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 7 | 0.2450 | 0.1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1430 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2470 | 0.1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1450 | 0.1340 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2490 | 0.1720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1470 | 0.1360 | 0.1340 |  | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.000~1.500 | 1.500~2.500 | 2.000~5.000 | 6.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 3~5 | 7~9 | 0~2 | 1~3 |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 18~20 | 10~12 | 7 | 3~4 |  | 2~3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.47~2.74 | 1.32~1.64 | 0.92 | 0.38~0.50 |  | 0.25~0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1126 | E2122 | E2123 | E2124 |  | E2125 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing(D) | 0.1730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15(D) | 0.2090 | 0.1370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10(D) | 0.2190 | 0.1470 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5(D) | 0.2260 | 0.1540 | 0.1370 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4(D) | 0.2270 | 0.1550 | 0.1380 | 0.1330 |  | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 10(D) | 0.2480 | 0.1760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1470 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 5(D) | 0.2550 | 0.1830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1540 | 0.1370 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4(D) | 0.2560 | 0.1840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1550 | 0.1380 | 0.1330 |  | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.800~0.900 | 1.300~1.650 | 4.000~6.000 | 7.000 |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 1~5 | 6~8 | 1~3 | 4~5 |  | 6~7 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 14 | 10 | 4~5 |  | 3~4 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.92 | 1.32 | 0.50~0.63 |  | 0.38~0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-201

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS | 0.25 |  |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1126 | E1127 | E1128 | E1129 |  | E1130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.2090 | 0.1370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10 | 0.2190 | 0.1470 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.2260 | 0.1540 | 0.1370 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2270 | 0.1550 | 0.1380 | 0.1330 |  | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 10 | 0.2480 | 0.1760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1470 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 5 | 0.2550 | 0.1830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1540 | 0.1370 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2560 | 0.1840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1550 | 0.1380 | 0.1330 |  | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.800~0.900 | 1.500~3.000 | 3.000~6.000 | 7.000 |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 1~5 | 6~8 | 1~3 | 4~5 |  | 6~7 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 14 | 10 | 4~5 |  | 3~4 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.92 | 1.32 | 0.50~0.63 |  | 0.38~0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1136 | E2132 | E2133 | E2134 |  | E2135 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing(D) | 0.1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15(D) | 0.2130 | 0.1390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10(D) | 0.2260 | 0.1520 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5(D) | 0.2330 | 0.1590 | 0.1400 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4(D) | 0.2340 | 0.1600 | 0.1410 | 0.1330 |  | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 10(D) | 0.2570 | 0.1830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1520 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 5(D) | 0.2640 | 0.1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1590 | 0.1400 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4(D) | 0.2650 | 0.1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1600 | 0.1400 | 0.1320 |  | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.550~0.600 | 0.900~1.400 | 1.500~3.000 | 6.000 |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 1~5 | 7~9 | 1~3 | 3~4 |  | 4~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 14 | 10 | 4~5 |  | 3~4 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.92 | 1.32 | 0.50~0.63 |  | 0.38~0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-202

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS | 0.25 |  |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1136 | E1137 | E1138 | E1139 |  | E1140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.2130 | 0.1390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10 | 0.2260 | 0.1520 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.2330 | 0.1590 | 0.1400 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2340 | 0.1600 | 0.1410 | 0.1330 |  | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 10 | 0.2570 | 0.1830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1520 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 5 | 0.2640 | 0.1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1590 | 0.1400 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2650 | 0.1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1600 | 0.1400 | 0.1320 |  | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.550~0.600 | 0.900~1.400 | 3.000~5.000 | 6.000 |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 1~5 | 7~9 | 1~3 | 3~4 |  | 4~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 14 | 10 | 4~5 |  | 3~4 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.92 | 1.32 | 0.50~0.63 |  | 0.38~0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1146 | E2142 | E2143 | E2144 |  | E2145 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing(D) | 0.1790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15(D) | 0.2220 | 0.1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10(D) | 0.2360 | 0.1580 | 0.1340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5(D) | 0.2410 | 0.1630 | 0.1390 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4(D) | 0.2430 | 0.1650 | 0.1410 | 0.1320 |  | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 10(D) | 0.2720 | 0.1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1580 | 0.1340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 5(D) | 0.2770 | 0.1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1630 | 0.1390 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4(D) | 0.2790 | 0.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1650 | 0.1410 | 0.1320 |  | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.350~0.450 | 0.700~1.000 | 1.300~1.700 | 5.000 |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 1~5 | 6~9 | 1~3 | 2~3 |  | 7~9 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 14 | 10 | 4~5 |  | 3~4 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.92 | 1.32 | 0.50~0.63 |  | 0.38~0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-203

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS | 0.25 |  |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1146 | E1147 | E1148 | E1149 |  | E1150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.2220 | 0.1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10 | 0.2360 | 0.1580 | 0.1340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.2410 | 0.1630 | 0.1390 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2430 | 0.1650 | 0.1410 | 0.1320 |  | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 10 | 0.2720 | 0.1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1580 | 0.1340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 5 | 0.2770 | 0.1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1630 | 0.1390 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2790 | 0.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1650 | 0.1410 | 0.1320 |  | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.350~0.450 | 0.700~1.000 | 2.200~2.800 | 5.000 |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 1~5 | 6~9 | 1~3 | 2~3 |  | 7~9 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 14 | 10 | 4~5 |  | 3~4 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.92 | 1.32 | 0.50~0.63 |  | 0.38~0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1156 | E2152 | E2153 | E2154 |  | E2155 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing(D) | 0.1830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15(D) | 0.2260 | 0.1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10(D) | 0.2400 | 0.1580 | 0.1340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5(D) | 0.2450 | 0.1630 | 0.1390 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4(D) | 0.2480 | 0.1660 | 0.1420 | 0.1330 |  | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 10(D) | 0.2760 | 0.1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1580 | 0.1340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 5(D) | 0.2810 | 0.1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1630 | 0.1390 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4(D) | 0.2840 | 0.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1660 | 0.1420 | 0.1330 |  | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.270~0.320 | 0.500~1.100 | 1.150~1.650 | 4.000 |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 1~5 | 7~9 | 1~3 | 1~3 |  | 7~9 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 14 | 10 | 4~5 |  | 3~4 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.92 | 1.32 | 0.50~0.63 |  | 0.38~0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-204

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS | 0.25 |  |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1156 | E1157 | E1158 | E1159 |  | E1160 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.2260 | 0.1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10 | 0.2400 | 0.1580 | 0.1340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.2450 | 0.1630 | 0.1390 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2480 | 0.1660 | 0.1420 | 0.1330 |  | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 10 | 0.2760 | 0.1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1580 | 0.1340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 5 | 0.2810 | 0.1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1630 | 0.1390 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2840 | 0.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1660 | 0.1420 | 0.1330 |  | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.270~0.320 | 0.500~1.100 | 1.300~2.000 | 4.000 |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 1~5 | 7~9 | 1~3 | 1~3 |  | 7~9 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | 0~7 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 14 | 10 | 4~5 |  | 3~4 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.92 | 1.32 | 0.50~0.63 |  | 0.38~0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1176 | E2172 | E2173 | E2174 |  | E2175 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing(D) | 0.1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15(D) | 0.2330 | 0.1470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10(D) | 0.2470 | 0.1610 | 0.1360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5(D) | 0.2520 | 0.1660 | 0.1410 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4(D) | 0.2550 | 0.1690 | 0.1440 | 0.1330 |  | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 10(D) | 0.2860 | 0.2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1610 | 0.1360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 5(D) | 0.2910 | 0.2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1660 | 0.1410 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4(D) | 0.2940 | 0.2080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1690 | 0.1440 | 0.1330 |  | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.280~1.800 | 0.400~0.700 | 0.800~1.200 | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 1~6 | 8~10 | 1~3 | 2~3 |  | 4~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 14 | 10 | 4~5 |  | 3~4 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.92 | 1.32 | 0.50~0.63 |  | 0.38~0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-205

| Unit | Machine |  | Version | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS | 0.25 |  |  |  | St |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  | 5th |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1176 | E1177 | E1178 | E1179 |  | E1180 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.2330 | 0.1470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 10 | 0.2470 | 0.1610 | 0.1360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.2520 | 0.1660 | 0.1410 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2550 | 0.1690 | 0.1440 | 0.1330 |  | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 10 | 0.2860 | 0.2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1610 | 0.1360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 5 | 0.2910 | 0.2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1660 | 0.1410 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2940 | 0.2080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1690 | 0.1440 | 0.1330 |  | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.280~1.800 | 0.450~0.800 | 1.000~1.500 | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 1~6 | 8~10 | 1~3 | 2~3 |  | 4~5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 14 | 10 | 4~5 |  | 3~4 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.92 | 1.32 | 0.50~0.63 |  | 0.38~0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-206

| Unit | : | Metric |
| --- | --- | --- |
| Machine | : | U32j,U53j,U53Tj |
| Version | : | 8 |
| Wire Type | : | BS |
| Wire Diameter | : | 0.25 |
| Material | : WC |  |
| MC. Method | : Both Away |  |
| W. Thickness | : 5~60 |  |
| Angle | : 0~0 |  |
| Nozzle Type | : Laminar |  |
| Nozzle Position | : Away |  |
| M. Condition | : Standard |  |

3.4-241

| Unit | Machine |  | Version |  | Wire |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.25 |  |  | WC |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1436 | E1437 | E1438 | E1439 |  |  | E1440 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.1840 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.1900 | 0.1370 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 2 | 0.1950 | 0.1420 | 0.1360 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1 | 0.1960 | 0.1430 | 0.1370 | 0.1320 |  |  | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 5.000~5.200 | 6.000~9.000 | 7.000~10.000 | 10.000 |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 4~7 | 6~8 | 3~5 | 6~8 |  |  | 6~8 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 1.8 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.23 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1446 | E1447 | E1448 | E1449 |  |  | E1450 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.1850 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.1910 | 0.1360 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 2 | 0.1960 | 0.1410 | 0.1350 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1 | 0.1970 | 0.1420 | 0.1360 | 0.1310 |  |  | 0.1290 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 3.200~3.400 | 4.000~6.000 | 4.500~6.000 | 6.000 |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 3~6 | 6~8 | 1~3 | 7~9 |  |  | 7~9 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 1.8 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.23 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1456 | E1457 | E1458 | E1459 |  |  | E1460 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.1870 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.1930 | 0.1360 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 2 | 0.1980 | 0.1410 | 0.1350 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1 | 0.1990 | 0.1420 | 0.1360 | 0.1310 |  |  | 0.1290 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 3.000~3.300 | 3.100~4.500 | 3.800~5.000 | 5.000 |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 3~5 | 6~8 | 1~3 | 5~7 |  |  | 5~7 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 1.8 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.23 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-242

| Unit | Machine |  | Version |  | Wire |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.25 |  |  | WC |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1466 | E1467 | E1468 | E1469 |  |  | E1470 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.1920 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.1990 | 0.1390 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 2 | 0.2030 | 0.1430 | 0.1360 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1 | 0.2040 | 0.1440 | 0.1370 | 0.1320 |  |  | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 2.500~2.800 | 2.000~3.500 | 3.000~4.800 | 5.000 |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 3~5 | 6~8 | 0~2 | 4~6 |  |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 1.8 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.23 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1476 | E1477 | E1478 | E1479 |  |  | E1480 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.1980 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.2050 | 0.1400 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 2 | 0.2090 | 0.1440 | 0.1360 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1 | 0.2100 | 0.1450 | 0.1370 | 0.1320 |  |  | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.900~2.200 | 1.500~3.000 | 3.000~4.000 | 4.000 |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 3~5 | 6~8 | 0~2 | 3~5 |  |  | 3~5 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 1.8 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.23 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1486 | E1487 | E1488 | E1489 |  |  | E1490 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.2020 | 0.1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.2090 | 0.1420 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 2 | 0.2130 | 0.1460 | 0.1360 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1 | 0.2140 | 0.1470 | 0.1370 | 0.1320 |  |  | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.600~1.900 | 1.200~2.500 | 2.400~3.500 | 4.000 |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 3~5 | 6~8 | 0~2 | 3~5 |  |  | 2~4 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 1.8 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.23 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-243

| Unit | Machine |  | Version |  | Wire |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.25 |  |  | WC |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1496 | E1497 | E1498 | E1499 |  |  | E1500 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.2040 | 0.1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.2120 | 0.1430 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.2160 | 0.1470 | 0.1360 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1.5 | 0.2170 | 0.1480 | 0.1370 | 0.1320 |  |  | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 5 | 0.2320 | 0.1630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1430 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2360 | 0.1670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1470 | 0.1360 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 1.5 | 0.2370 | 0.1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1480 | 0.1370 | 0.1320 |  |  | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.200~1.400 | 1.000~1.800 | 1.500~2.500 | 4.000 |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 6~8 | 1~3 | 1~3 |  |  | 1~3 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 2.5 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.31 |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Thickness (mm) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1506 | E1507 | E1508 | E1509 |  |  | E1510 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.2020 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.2110 | 0.1410 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.2140 | 0.1440 | 0.1340 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1.5 | 0.2160 | 0.1460 | 0.1360 | 0.1320 |  |  | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 5 | 0.2310 | 0.1610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1410 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2340 | 0.1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1440 | 0.1340 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 1.5 | 0.2360 | 0.1660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1460 | 0.1360 | 0.1320 |  |  | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.850~1.100 | 0.800~1.600 | 1.000~2.200 | 4.000 |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 7~9 | 0~2 | 1~2 |  |  | 4~6 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 2.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.31 |  |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-244

| Unit | Machine |  | Version |  | Wire |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.25 |  |  | WC |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd | 4th |  |  | 5th |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1516 | E1517 | E1518 | E1519 |  |  | E1520 |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.1790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 10 | 0.2020 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 5 | 0.2120 | 0.1420 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.2150 | 0.1450 | 0.1340 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 1.5 | 0.2160 | 0.1460 | 0.1350 | 0.1310 |  |  | 0.1290 |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 5 | 0.2340 | 0.1620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1420 | 0.1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2370 | 0.1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1450 | 0.1340 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 1.5 | 0.2380 | 0.1660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1460 | 0.1350 | 0.1310 |  |  | 0.1290 |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 0.600~0.800 | 0.800~1.500 | 0.800~2.000 | 3.000 |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 2~4 | 6~9 | 0~2 | 1~2 |  |  | 4~7 |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | 12 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 10 | 7 | 5 | 2.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.31 |  |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-245

| Unit | : | Metric |
| --- | --- | --- |
| Machine | : | U32j,U53j,U53Tj |
| Version | : | 8 |
| Wire Type | : | BS |
| Wire Diameter | : | 0.25 |
| Material | : Cu |  |
| MC. Method | : Both Away |  |
| W. Thickness | : 5~60 |  |
| Angle | : 0~0 |  |
| Nozzle Type | : Laminar |  |
| Nozzle Position | : Away |  |
| M. Condition | : Standard |  |

3.4-253

| Unit | Machine |  | Version |  | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.25 |  |  |  | Cu |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 5 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd |  |  |  | 1st |  |  | 2nd | 3rd |  |  |  |
| ENo | E1634 | E1635 | E1636 |  |  |  | E1644 |  |  | E1645 | E1646 |  |  |  |
| Roughing | 0.1660 |  |  |  |  |  | 0.1750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1870 | 0.1330 |  |  |  |  | 0.1930 |  |  | 0.1350 |  |  |  |  |
| Finish 3 | 0.1930 | 0.1390 | 0.1320 |  |  |  | 0.1980 |  |  | 0.1400 | 0.1320 |  |  |  |
| +1 Finish 3 | 0.2130 | 0.1590 |  |  |  |  | 0.2180 |  |  | 0.1600 |  |  |  |  |
|  |  | 0.1390 | 0.1320 |  |  |  |  |  |  | 0.1400 | 0.1320 |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 9.500~11.500 | 16.700~20.000 | 20.000 |  |  |  | 7.900~9.700 |  |  | 17.700~20.000 | 20.000 |  |  |  |
| ServoLamp | 6~8 | 8~9 | 9~10 |  |  |  | 6~8 |  |  | 9~10 | 7 |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | - |  |  |  | 12 |  |  | 12 | - |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 18 | 10~11 | 2~3 |  |  |  | 18 |  |  | 10~11 | 2~3 |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.47 | 1.32~1.45 | 0.25~0.38 |  |  |  | 2.47 |  |  | 1.32~1.45 | 0.25~0.38 |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Thickness (mm) | 15 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd |  |  |  | 1st |  |  | 2nd | 3rd |  |  |  |
| ENo | E1654 | E1655 | E1656 |  |  |  | E1664 |  |  | E1665 | E1666 |  |  |  |
| Roughing | 0.1800 |  |  |  |  |  | 0.1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.1980 | 0.1350 |  |  |  |  | 0.1960 |  |  | 0.1350 |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2040 | 0.1410 | 0.1330 |  |  |  | 0.2030 |  |  | 0.1420 | 0.1330 |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2240 | 0.1610 |  |  |  |  | 0.2230 |  |  | 0.1620 |  |  |  |  |
|  |  | 0.1410 | 0.1330 |  |  |  |  |  |  | 0.1420 | 0.1330 |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 5.700~6.900 | 12.000~14.600 | 20.000 |  |  |  | 4.900~5.900 |  |  | 10.800~13.200 | 15.000 |  |  |  |
| ServoLamp | 6~8 | 9~10 | 6 |  |  |  | 5~7 |  |  | 9~10 | 5 |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | - |  |  |  | 12 |  |  | 12 | - |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~12 | 3~4 |  |  |  | 20 |  |  | 10~12 | 3~4 |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.64 | 0.38~0.50 |  |  |  | 2.74 |  |  | 1.32~1.64 | 0.38~0.50 |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Thickness (mm) | 25 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd |  |  |  | 1st |  |  | 2nd | 3rd |  |  |  |
| ENo | E1674 | E1675 | E1676 |  |  |  | E1684 |  |  | E1685 | E1686 |  |  |  |
| Roughing | 0.1850 |  |  |  |  |  | 0.1880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.2010 | 0.1350 |  |  |  |  | 0.2060 |  |  | 0.1370 |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2080 | 0.1420 | 0.1340 |  |  |  | 0.2130 |  |  | 0.1440 | 0.1340 |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2280 | 0.1620 |  |  |  |  | 0.2330 |  |  | 0.1640 |  |  |  |  |
|  |  | 0.1420 | 0.1340 |  |  |  |  |  |  | 0.1440 | 0.1340 |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 3.800~4.600 | 7.800~9.600 | 15.000 |  |  |  | 3.200~4.000 |  |  | 5.800~7.000 | 10.000 |  |  |  |
| ServoLamp | 6~7 | 9~10 | 4 |  |  |  | 6~7 |  |  | 9~10 | 4 |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | - |  |  |  | 12 |  |  | 12 | - |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~12 | 3~4 |  |  |  | 20 |  |  | 10~12 | 3~4 |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.64 | 0.38~0.50 |  |  |  | 2.74 |  |  | 1.32~1.64 | 0.38~0.50 |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.

3.4-254

| Unit | Machine |  | Version |  | Wire |  |  |  | Material |  | MC. Method |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metric | U32j,U53j,U53Tj |  | 8 | BS |  | 0.25 |  |  |  | Cu |  | Both Away |  |  |
| Thickness (mm) | 40 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd |  |  |  | 1st |  |  | 2nd | 3rd |  |  |  |
| ENo | E1694 | E1695 | E1696 |  |  |  | E1704 |  |  | E1705 | E1706 |  |  |  |
| Roughing | 0.1930 |  |  |  |  |  | 0.1960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.2120 | 0.1390 |  |  |  |  | 0.2160 |  |  | 0.1410 |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2180 | 0.1450 | 0.1340 |  |  |  | 0.2210 |  |  | 0.1460 | 0.1340 |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2380 | 0.1650 |  |  |  |  | 0.2410 |  |  | 0.1660 |  |  |  |  |
|  |  | 0.1450 | 0.1340 |  |  |  |  |  |  | 0.1460 | 0.1340 |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 2.300~2.900 | 4.500~5.500 | 10.000 |  |  |  | 1.800~2.200 |  |  | 3.400~4.200 | 10.000 |  |  |  |
| ServoLamp | 5~7 | 9~10 | 3 |  |  |  | 6~7 |  |  | 9~10 | 4 |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | - |  |  |  | 12 |  |  | 12 | - |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~12 | 3~4 |  |  |  | 20 |  |  | 10~12 | 3~4 |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.64 | 0.38~0.50 |  |  |  | 2.74 |  |  | 1.32~1.64 | 0.38~0.50 |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Thickness (mm) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle (degree) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | 1st | 2nd | 3rd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENo | E1714 | E1715 | E1716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roughing | 0.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd 15 | 0.2200 | 0.1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finish 4 | 0.2260 | 0.1470 | 0.1340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 Finish 4 | 0.2460 | 0.1670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1470 | 0.1340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HValue | V-Corner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureU (MPa) | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PressureL (MPa) | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rem. R. (mm/min) | 1.400~1.800 | 2.700~3.300 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ServoLamp | 5~7 | 9~10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SparkLamp | 12 | 12 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 (µmRz) | 20 | 10~12 | 3~4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 (µmRa) | 2.74 | 1.32~1.64 | 0.38~0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AR (mm) | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note: HValue, PressureU and PressureL are only applicable for Roughing.